**Obsah obrázku klipart

Popis byl vytvořen automaticky**

**P 1 – Polish up**

Ochranná anti hologramová leštěnka s nano technologií. Produkt nejnovější generace ideální pro odstraňování slabšího zdrsnění, mikrotrhlin a zašlosti povrchu. Jeho regenerační účinek eliminuje oxidaci a obnovuje původní vzhled barvy. Je to ideální produkt pro rychlou obnovu laku a navrácení vysokého lesku.

Způsob použití:

Naneste malé množství pasty na středně měkkou podložku rotační (nebo rotačně-orbitální) leštičky, povrch opracovávejte při rychlosti od 800 ot/min do 2000 ot/min. Pro získání brilantního lesku, pokračujte v aplikaci. Zbytky produktu odstraňte mikrovláknovou utěrkou.

Varování:

Při manipulaci s produktem postupujte podle pokynů v bezpečnostním listu.

Technické vlastnosti:

Vzhled a barva: Tmavě šedá kapalina

Zápach: charakteristický

pH: 9

Bod vzplanutí:> 65 ° C

Bod varu: 100 ° C

Relativní hustota: 1,25 g / cm3

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

Skladování: v neotevřeném balení a při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční světlo.

Balení:

500 gr