**Obsah obrázku klipart

Popis byl vytvořen automaticky**

**SC3 Glass Sealant:**

SC3 je inovativní sealant, který vytváří povlak odpuzující vodu a olej na sklech a všech skleněných površích. Snižuje usazování nečistot a tvorbu vodních reziduí a zlepšuje viditelnost. SC3 se snadno nanáší. Už při aplikaci jedné ochranné vrstvy je jeho hydrofobní film odolný vůči mycím a čistícím kapalinám na bázi alkoholu.

Způsob použití:

Dekontaminujte sklo od vápence pomocí DS. V případě, že byl předtím na povrch aplikovaný vosk a jsou zde jeho zbytky, důkladně vyčistěte pomocí D2. Naneste SC3 rovnoměrně na celý suchý povrch a rozetřete pomocí mikrovláknového hadříku nejprve svislými a poté vodorovnými pohyby. Počkejte 1 minutu a poté vyleštěte suchým hadříkem z mikrovlákna, dokud nebude povrch lesklý bez šmouh a pruhů. Po 20 minutách můžete aplikovat další vrstvu pro posílení efektu. Účinek produktu je plně aktivován po 7 hodinách od aplikace.

Spotřeba: 30 ml / vozidlo

Varování:

Při manipulaci s produktem postupujte podle pokynů v bezpečnostním listu.

Technické vlastnosti:

Vzhled a barva: jantarová kapalina

Zápach: charakteristický

Bod vzplanutí:> 23 ° C

Relativní hustota: 0,81 g / cm3

Rozpustnost ve vodě: není rozpustný

Rozpustnost v oleji: rozpustný

Skladování: v neotevřeném balení a při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční světlo.

Balení:

100 ml